# RC-4608 界面剂乳液

一、产品简介

本品系根据市场需求而开发的一种高性能界面剂专用乳液，具有很好的渗透性，附着力。亦可作为石材背胶用。

二、应用特点

- 粘结强度高

- 改善含水泥制品的抗折强度

- 低温成膜性好

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白色微带蓝相液体 |
| 2 | 固体含量 % | 49.0-51.0 |
| 3 | 粘度（23±1℃，mPa.s，3#/60rad) | 200-1000 |
| 4 | pH值 | 7.0-9.0 |
| 5 | Ca2+稳定性 | 48h无分层、无沉淀、无絮凝 |
| 6 | 粒径um | 0.1-0.2 |
| 7 | 最低成膜温度,℃ | 16 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

- 包装

包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。