**RC-4616瓷砖背胶乳液**

一、产品简介

本品是采用种子聚合技术，特别设计开发的环保型瓷砖背胶专用乳液。本品能显著提高水泥对玻化砖的粘结效果，成功解决了玻化砖容易起壳、空鼓、脱落的问题。

二、应用特点

* 耐低温
* 粘结强度高
* 干燥快

三、典型特性：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| 1 | 外观 | 乳白色液体 |
| 2 | 固含量 % | 54.0-56.0 |
| 3 | 粘度（25℃，mPa.s,3#/60rad） | 100-1000 |
| 4 | PH值 | 7.0-9.0 |
| 5 | 粒径um | 0.1-0.2 |
| 6 | 最低成膜温度 ℃ | 0 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

 本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5℃-35℃运输和贮存，有效储存期自包装之日起为半年。

六、包装

 包装为50Kg塑料桶或IBC吨桶。

**※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。**