RC-6070真石漆乳液

- 产品简介

本品系采用全进口反应型乳化剂和特种功能性单体通过核壳互穿网络聚合工艺聚合而成的全新一代丙烯酸硅乳液。本品具有漆膜长期泡水不泛白,优异的粘结强度和湿粘结强度,卓越的漆膜硬度，耐候性。广泛应用于各类真石漆。

二、应用特点

- 特殊工艺聚合

- 耐水优异

- 展色性优异

- 泡水后硬度高

三、典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 乳白色微带蓝相液体 |
| 2 | 固体含量，% | 43.0-45.0 |
| 3 | 粘度（23℃+1℃，mPa.s，4#/60rad） | 2000-7000 |
| 4 | pH值 | 7.0-9.0 |
| 5 | 粒径um | 0.1-0.2 |
| 6 | 最低成膜温度，℃ | 19 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5℃-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

- 包装

包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。