**RC-800 防水乳液**



**一、产品简介**

本品具有持久的柔韧性、优异的耐水耐碱性和优良的水泥兼容性，对各种基材均有很好的附着力。

可用做JSⅠ、JSⅡ、JSⅢ型防水涂料。

**二、应用特点**

* 低氨味，不含增塑剂，不含甲醛，提供良好的施工环境
* 优异的拉伸强度，极佳的伸长率
* 液粉比高，柔韧性好
* 优异的展色性，适做彩色防水
* 主要用于双组分防水涂料
* 水泥的和易性好

**三、典型特性**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| 1 | 外观 | 乳白色液体 |
| 2 | 固含量 % | 54.0-56.0 |
| 3 | 粘度（23±1℃,mPa.s,3#/60rad） | 100-1000 |
| 4 | pH值 | 6.0-9.0 |
| 5 | 最低成膜温度 ℃ | 0 |
| 6 | 粒径um | 0.1-0.4 |

**四、产品安全性**

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

**五、贮存要求**

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5℃-35℃运输和贮存，有效储存期自包装之日起为半年。

**六、包装**

包装为50Kg塑料桶或IBC吨桶。

**※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。**