TBH-4369弹性乳液

一、产品简介

本品系采用进口功能性单体和先进的聚合工艺聚合而成的新一代常温自交联乳液，具有持久的延伸效果，优异的耐水耐碱性，良好的抗沾污性能，对各种基材均有很好的附着力。

二、应用特点

- 常温自交联，优异的抗沾污性、耐水、耐碱性

- 良好的粘接强度，附着力优异，适用于不同基材施工

- 具有较好的低温柔韧性和抗老化性能

- 适用弹性面涂

三、典型特性：

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外 观 | 乳白带兰相液体 |
| 2 | 固体含量，% | 50.0-52.0 |
| 3 | 粘度（25℃，mPa.s，3#/60rad） | 400-1500 |
| 4 | pH值 | 7.0-9.0 |
| 5 | 粒径um | 0.1-0.2 |
| 6 | 最低成膜温度，℃ | 0 |

四、产品安全性

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

五、贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5℃-35℃运输和贮存，有效储存期自包装之日起为半年。

六、包装

包装为50Kg塑料桶或IBC吨桶。

※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。