**TE-355F 环保型醋丙乳液**



1. **产品简介**

本品系采用进口优质环保乳化剂和功能单体，专门设计用于平光内墙乳胶漆的制造聚合而成的环保型醋丙乳液，其综合性能达到国外同类产品先进水平。

1. **应用特点**

* 良好的耐擦洗性
* 流平性好，冻融稳定性佳
* 适合配制中、高PVC涂料
* APEO FREE， 低气味、健康环保
* 漆膜细腻、平整光滑，装饰效果好。

**三、典型特性**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| 1 | 外观 | 乳白色液体 |
| 2 | 固体含量，% | 54.0-56.0 |
| 3 | 粘度，（23℃+1℃，mPa.s，3#/30rad） | 500-2000 |
| 4 | pH值 | 3.0-5.0 |
| 5 | Ca2+稳定性 | 48h无分层、无沉淀、无絮凝 |
| 6 | 粒径um | 0.1-0.4 |
| 7 | 最低成膜温度，℃ | 14 |

**四、产品安全性**

请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据及推荐的操作和防范措施。

**五、贮存要求**

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5-35℃运输和储存，有效储存期自包装之日起为半年。

1. **包装**

包装为50kg塑料桶或IBC吨桶。

**※本技术说明书仅供参考，日出不提供任何保证，建议客户在使用前进行相应的测试，以确保安全合理地使用。**